[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






高柔性透明环氧树脂体系WHUT-Esys R01
WHUT-Esys R01A/ WHUT-Esys R01B

WHUT-Esys R01高柔性透明环氧树脂体系是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的一种低粘度、高柔性、高弹性、高透明环氧树脂体系。WHUT-Esys R01环氧树脂体系由树脂WHUT-Esys R01A和固化剂WHUT-Esys R01B组成。本产品具有放热峰低、透明性好、回弹性好、收缩率小以及耐热冲击性能好等优点。

本产品适用于电气绝缘部件的灌封、柔性缓冲连接件的制备、柔性涂层的涂布、柔性工艺品的浇注以及柔性复合材料的制备。

一、性状

1．WHUT-Esys R01A：中等粘度无色透明液体

2．WHUT-Esys R01B：低粘度无色透明液体

二、特点

1．极低的粘度，便于施工和操作；

2．高柔性，在低温也具有较好柔韧性，可在-60℃正常使用，而且变形以后能迅速回弹；

4．耐热冲击性良好；

5．固化放热峰低、收缩率小，不易开裂，适用于浇注成型；

6．电性能好，介电强度高；

7．透明性好，易透光，不易黄变；

8．良好的耐碱性和耐水性，中等的耐酸性。

三、使用

1．使用配比：WHUT-Esys R01A : WHUT-Esys R01B = 1:1；

             可根据客户要求，调整配比和性能；

2．最佳固化温度：40～60 ℃。

四、性能

	测试项目
	典型值
	测试方法

	冲击韧性(KJ/m2)
	81.7
	GB/T 2571-1995

	体积电阻率(Ω·cm )
	4.3×1015
	GB 1410-78

	相对介电常数(100Hz)
	4.6
	GB 1409-78

	电气强度（kV/mm）
	23.9
	GB/T 1408-1999


五、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

武汉九维复合材料有限公司

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209

http://www.composites.com.cn
- 1 -

[image: image1.png]