[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






低粘度高性能不饱和聚酯树脂系统WHUT-UPR

WHUT-UPR 140A/WHUT-UPR 140B
WHUT-UPR超低粘度不饱和聚酯树脂系统是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的一种低粘度、高性能不饱和聚酯树脂体系。WHUT-UPR环氧树脂系统由树脂WHUT-UPR 140A和改性剂WHUT-UPR 140B组成。本产品性能优良，韧性好，与玻璃纤维的界面结合性好，以其为基体制备的复合材料性能特别突出。

本产品适用于手糊、真空辅助、RTM、缠绕、拉挤、浇注等成型工艺，可广泛的应用于风机叶片、体育用品、船舶、FRP管道容器、拉挤型材、高档工艺品、绝缘材料等领域。

一、性状

1．WHUT-UPR 140A：无色至微黄色透明液体，粘度140±20 mPa·S（25℃）；

2．WHUT-UPR 140B：无色至微黄色透明液体，粘度150±20 mPa·S（25℃）；

二、特点

1．粘度低，浸渍特性优良，易施工，易操作；

2．优良的力学性能，高于通用型不饱和聚酯树脂和乙烯基树脂；

3．与玻璃纤维的界面性能好，界面强度高，耐疲劳性能好；

4．固化产物透明度高；

5．高温下反应放热峰高，固化速度快，适合拉挤等加热固化工艺。

三、使用

1．本产品既可以独立由WHUT-UPR 140A添加固化剂、促进剂构成体系使用，也可以由WHUT-UPR 140A和WHUT-UPR 140B配合起来再添加固化剂、促进剂构成体系使用；

2．WHUT-UPR 140A单独使用时，特性与普通不饱和聚酯树脂类似；

四、性能

1．单独使用WHUT-UPR 140A

表1 WHUT-UPR 140A独立使用时树脂浇铸体的力学性能
	测试项目
	典型值
	测试方法

	拉伸强度(MPa)
	70
	GB/T 2568-1995

	拉伸模量(GPa)
	3.1
	GB/T 2568-1995

	断裂伸长率(%)
	2.9
	GB/T 2568-1995

	压缩强度(MPa)
	119
	GB/T 2569-1995

	弯曲强度(MPa)
	104
	GB/T 2570-1995

	弯曲模量(GPa)
	3.1
	GB/T 2570-1995

	冲击韧性(KJ/m2)
	9.0
	GB 2571-81


表2 WHUT-UPR 140A独立使用时FRP板材的力学性能
	测试项目
	典型值
	测试方法

	拉伸强度(MPa)
	337
	GB/T 2568-1995

	拉伸模量(GPa)
	17.9
	GB/T 2568-1995

	断裂伸长率(%)
	2.1
	GB/T 2568-1995

	压缩强度(MPa)
	174
	GB/T 2569-1995

	弯曲强度(MPa)
	332
	GB/T 2570-1995

	弯曲模量(GPa)
	19.7
	GB/T 2570-1995


注：FRP板材使用无碱玻璃纤维方格布与本产品手糊成型，纤维含量约50%。

2．WHUT-UPR 140A和WHUT-UPR 140B配合使用

表3 WHUT-UPR 140A和WHUT-UPR 140B配合使用时FRP板材的力学性能

	测试项目
	典型值
	测试方法

	拉伸强度(MPa)
	365
	GB 1447-83

	拉伸模量(GPa)
	16.7
	GB 1447-83

	断裂伸长率(%)
	2.1
	GB 1447-83

	压缩强度(MPa)
	158
	GB 1448-83

	弯曲强度(MPa)
	411
	GB 1449-83

	弯曲模量(GPa)
	22.3
	GB 1449-83


五、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

武汉九维复合材料有限公司

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209

http://www.composites.com.cn
- 1 -

[image: image1.png]