[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






易着色的低收缩添加剂WHUT-LPA
低收缩/低轮廓添加剂（LSA/LPA）是SMC/BMC生产过程中，一种重要的关键原材料。传统产品主要有以聚苯乙烯PS为代表的非极性低收缩添加剂，其主要优点为能着色，但是低收缩性不好；以聚醋酸乙烯酯PVAc和饱和聚酯PET为代表的极性低收缩添加剂，其主要优点为低收缩性优良，但是不能着色；以聚甲基丙烯酸甲酯PMMA为代表的非极性与极性之间的过渡型低收缩添加剂，其性能介于前两者之间，但皆不突出。 

WHUT-LPA是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的新型低收缩添加剂，它同时兼具内着色性和优良的低收缩性，且具有添加量少、价格适中、对树脂力学性能影响小等特点，是目前制备高光表面、高尺寸精度复合材料的理想添加剂之一。
一、特点

1．本产品是半透明、中等粘度粘性液体，可直接加入树脂中使用。本品初始粘度较高，但与树脂混合后粘度与其它产品类似，不影响使用。
2．本产品低收缩效果优良，在体积收缩率为9-10%的UP树脂中添加本品15～25phr（注：phr即每100份树脂用量，如20phr即每100g树脂中添加本品20g，下同），树脂本体的体积收缩率即可控制在2%以下；制成BMC/SMC以后，收缩率最高控制在万分之一以内，能够满足零收缩的要求。
3．本产品添加量少，一般传统LPA配比为树脂:LPA=70:30～60:40，即43～67phr；本产品推荐用量为15～30phr，远低于传统LPA之用量。
4． WHUT-LPA对树脂力学性能影响小，在用量为20phr时，弯曲强度保留率大于90%；在其它原材料与工艺条件不变时，比通用LPA制备的SMC强度高出20%。
5．使用WHUT-LPA制备的SMC、BMC制品表面光洁度高；表面光泽度可以达到95以上，达到A级表面效果。
二、比较

各种类型低收缩添加剂特性比较
	
	PS
	PMMA
	PVAc
	PE
	PCL
	PB
	PET
	WHUT-LPA

	低收缩效果
	一般
	较好
	好
	差
	较好
	差
	较好
	极好

	光泽度
	较好
	较好
	较好
	较好
	一般
	差
	较好
	极好

	颜色均一性
	较好
	一般
	差
	极好
	较好
	一般
	极好
	好

	表面涂装性
	差
	一般
	较好
	差
	较好
	较好
	极好
	好

	机械强度
	一般
	较好
	差
	一般
	一般
	较好
	好
	极好

	韧性
	差
	差
	差
	一般
	较好
	好
	好
	极好

	相容性
	差
	差
	好
	差
	较好
	差
	极好
	好


注：传统产品部分资料来源于刘雄亚、谢怀勤主编《复合材料工艺与设备》。
三、使用
1．本产品建议添加量为15～30phr，一般BMC取20phr，SMC取30phr，如需要更好的低收缩效果，可以适当增加用量。
2．本产品在冬季低温下为冻胶状，可稍微加热到50度左右，即为液体。
3．先使用高速搅拌机将本产品与树脂混合均匀，然后加入其它配料。
4．使用较高的搅拌速度和较长的搅拌时间，以尽量分散树脂与本产品为宜。

四、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

武汉九维复合材料有限公司

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209

http://www.composites.com.cn
- 1 -

[image: image1.png]