[image: image1.png]




Ecure系列高性能芳香胺固化剂
Ecure 665/Ecure 590
Ecure系列高性能芳香胺固化剂是武汉九维复合材料有限公司开发的一类新型耐高温芳香胺固化剂，现阶段共有两个产品：Ecure 665和Ecure 590。Ecure 665的耐温性能优于Ecure 590，但是Ecure 665在常温下是过冷液体，容易结晶；Ecure 590虽然耐温性能略低，但是常温下是低粘度液体，可操作性和工艺性更佳。

Ecure系列固化剂专为复合材料成型工艺设计，是高的耐热性能和优良的综合耐腐蚀性能的完美结合。本产品适合与液体双酚A环氧树脂或其它耐热环氧树脂配合，应用于制造高温耐腐蚀复合材料和耐高温结构复合材料。

本产品特别适合湿法缠绕成型工艺和拉挤成型工艺。

一、性状

	
	Ecure 665
	Ecure 590

	外观
	黄色粘稠液体或黄白半固体
	黄色至棕黑色透明液体

	比重(103kg/m3)
	1.15-1.20
	1.14-1.19

	粘度(mPa.s)
	600-900 (45℃)
	400-500(25℃)

	水分(%)
	< 0.1
	< 0.1

	活泼氢当量(g/eq)
	54.7
	38.9


二、特点

    1．Ecure 590的粘度适中，适合复合材料成型工艺，Ecure 665的粘度虽然较高，但是随着温度的升高会迅速降低；

    2．Ecure系列固化剂的活性低，适用期长；

3．Ecure系列固化剂具有非常优异的耐热性能，Ecure 665固化普通双酚A环氧树脂的固化产物，在170℃下后固化2小时，玻璃化转变温度Tg达到190℃（DSC法），同样条件下使用Ecure 590，Tg亦可达到165℃；

4．Ecure系列固化剂吸湿性低，在长期的湿态条件下耐热性能更加突出，在100度的水、10%的盐酸和10%的氢氧化钠溶液中处理100天的固化物，玻璃化转变温度仍然在150-155℃；

5．力学性能高，与玻璃纤维的界面作用优异；

6．Ecure系列固化剂-环氧体系具有全面优异的耐腐蚀性能，特别是对于高温介质及碱性介质、反应性介质；

7．挥发性低，刺激性低和毒性低。

三、使用

1．推荐与本产品匹配使用的环氧树脂为低粘度的双酚A环氧树脂，如CYD-127、DIC 840等

2．本产品亦可与武汉理工大学材料学院复合材料系的WHUT-Esys 150/170/190RH系列配合，耐温性能更高；

3．使用前需预热处理，推荐预热温度为80℃；

4．混合胶液的推荐保持温度为40-50度，尽量实现小量多次配胶；

5．应先在较低温度下反应70%以上，然后高温后处理，推荐的后处理温度为150-170℃，逐步升温的工艺有利于提高产品性能；

四、性能

	测试项目
	典型值
	测试方法

	
	Ecure 665
	Ecure 590
	

	Tg(℃)
	189
	167
	DSC法

	弯曲强度(MPa)
	125
	118
	GB/T 2570-1995

	弯曲模量(GPa)
	3.0
	2.9
	GB/T 2570-1995

	断裂延伸率(%)
	6-7
	4-5
	GB/T 2568-1995

	弯曲韧性G1c(J/m2)
	250
	235
	/


注：所有性能皆为本产品与CYD-127的固化产物。

五、包装和储存  200kg铁桶；于干燥通风处，常温，避光密封保存。

武汉九维复合材料有限公司

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大道699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209 Email:bamstone@composites.com.cn

http://www.composites.com.cn

- 2 -

[image: image1.png]