[image: image1.png]




复合材料表面涂层系统Sguard 101/ Sguard 102
目前玻璃钢/复合材料的表面涂装，还基本停留在使用传统油漆和涂料的阶段。涂层与基材粘结强度低，表面硬度低，耐磨、耐光、耐候、耐热性能差，无法满足复合材料表面涂装的使用要求。业内一直在寻找一种适合复合材料使用的外涂装表面涂层系统。
Sguard系列表面涂层系统是武汉九维复合材料有限公司自主开发的全新一代复合材料专用表面涂层系统。 本产品具有与基材的粘接性好、表面硬度高、流平性好、干燥迅速、表面光亮、耐光、耐候、耐热等特点。

Sguard系列现有适合不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂体系使用的Sguard 101和适合环氧树脂体系使用的Sguard 102两种产品，可使用刷涂、喷涂和静电涂布等涂覆工艺施工，适合手糊、RTM、浇注、模压、拉挤等工艺之产品使用。

一、性状和基本指标
	
	外观
	粘度mPa.s
	密度103 kg/m3

	Sguard 101
	Sguard 101A
	无色至极浅黄色透明液体（可调色）
	220
	0.92-1.01

	
	Sguard 101B
	无色透明液体
	410
	1.05-1.15

	Sguard 102
	Sguard 102A
	无色至极浅黄色透明液体（可调色）
	250
	0.98-1.12

	
	Sguard 102B
	无色透明液体
	380
	1.15-1.25


二、特点
1．本产品可与基材的活性基团形成化学键，粘接强度很高；

2．流平性和防缩孔性能优良，不易流挂，能得到优异的涂层表面；
3．表面光亮度好、硬度高、耐磨性好；

4．耐光、耐候、耐热性能好，长期使用不易发生黄变、脱层、粉化、失光等现象；

5．配合专用的活性稀释剂，方便调整粘度，满足各种涂覆工艺；
6．适用期可在几分钟至16小时之间任意调整；

7．通常条件下，本产品涂覆成膜后反应速度很快，20分钟内即可达到一定强度，2天左右即可充分固化，达到一定强度以后，即可进入下一道工序，不必等充分固化。
三、使用
1．如果基材表面无污染，可直接涂覆本产品；
2．如果基材表面存在脱模剂或其他污染，应祛除污染后，再涂覆本产品；

3．按A : B=100 : 17的比例混合即可使用，如需调整粘度可适量加入专用活性稀释剂；

4．涂覆后放置30分钟，即可进入下一道工序，涂层性能会自然随着时间进一步提高；

5．如需快速达到最佳性能，在涂覆本产品15分钟后，加热至80度处理1小时即可。
四、包装和储存  20kg、200kg铁桶，于干燥通风处，常温，避光密封保存。

武汉九维复合材料有限公司
地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大道699号
电话：027-87446209 传真：027-87446209 Email:bamstone@composites.com.cn

http://www.composites.com.cn
- 1 -

[image: image1.png]