[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






低粘度高性能中温固化环氧树脂系统WHUT-Esys 208
WHUT-Esys 208A/ WHUT-Esys 208B

WHUT-Esys 208中温固化环氧树脂系统是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的一种低粘度、高性能环氧树脂体系。WHUT-Esys 208环氧树脂系统由树脂WHUT-Esys 208A、固化剂WHUT-Esys 208B和促进剂WHUT-Esys 208C组成。本树脂粘度低，力学性能优异，以其为基体制备的复合材料性能突出，特别具有独特的电气绝缘性能和耐低温性能。

本产品适用于玻璃纤维、碳纤维及玄武岩纤维手糊、RTM、缠绕、拉挤、浇注、真空辅助、三维编织物浸渍等成型工艺，可广泛的应用于船舶、航天航空、高压绝缘、超低温结构件、干式变压器、互感器等领域。

一、性状

1．WHUT-Esys 208A：无色透明液体

2．WHUT-Esys 208B：微黄色透明液体

3．WHUT-Esys 208C：浅黄色透明液体

4．混合物：微黄色透明液体，初始粘度90±20 mPa·S(室温)

二、特点

1．粘度低，浸渍特性优良，便于施工和操作，可一次直接浸透厚度40mm以上的三维织物；

2. 力学性能优异，韧性高，耐疲劳性能好；

3．耐侯、耐热、耐化学品性能优异；

4．固化放热低，不易开裂，适合制备大型厚壁制品；

5．绝缘性能特别突出，其FRP制品的击穿电压可达到40KV/mm以上；

6．耐低温性能优异，其FRP制件在液氦（-269℃）中浸泡30小时，剪切强度保有率大于90%，已成功的应用于超低温工程。

三、使用

1．使用配比：
WHUT-Esys 208A : WHUT-Esys 208B: WHUT-Esys 208C = 100:72:1；

2．典型固化制度：
100℃/2h +120℃/2h +160℃/5h或80℃/4h +120℃/2h +150℃/6h；

3．适用期：
室温条件下6小时。

四、性能

1．树脂
	测试项目
	典型值
	测试方法

	
	本产品
	国外某产品
	

	粘度(28℃，mPa·S)
	90
	720
	GB/T 7193.1-87

	玻璃化温度Tg(℃)
	100
	85.0
	DMA拐点法

	拉伸强度(MPa)
	86.0
	45.0
	GB/T 2568-1995

	拉伸模量(GPa)
	2.90
	3.30
	GB/T 2568-1995

	断裂伸长率(%)
	3.40
	1.40
	GB/T 2568-1995

	压缩强度(MPa)
	133
	112
	GB/T 2569-1995

	弯曲强度(MPa)
	132
	103
	GB/T 2570-1995

	弯曲模量(GPa)
	3.00
	2.90
	GB/T 2570-1995

	冲击韧性(KJ/m2)
	27.0
	16.0
	GB 2571-81

	吸水率(%)
	0.20
	0.21
	GB 1462-88


2．FRP板材

	测试项目
	典型值
	测试方法

	拉伸强度(MPa)
	411
	GB 1447-83

	拉伸模量(GPa)
	21.8
	GB 1447-83

	断裂伸长率(%)
	2.30
	GB 1447-83

	弯曲强度(MPa)
	544
	GB 1449-83

	弯曲模量(GPa)
	18.8
	GB 1449-83

	相对介电常数
	2.10
	GB 1409-78

	介质损耗因数
	1.68×10-3
	GB 1409-78

	体积电阻率（Ω•cm）
	2.67×1017
	GB 1410-78

	电气强度(kV/mm)
	41.8
	GB/T 1408-1999


注：FRP板材使用无碱玻璃纤维方格布与本产品手糊成型，纤维含量约60%。

五、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

武汉九维复合材料有限公司

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209

http://www.composites.com.cn
- 2 -

[image: image1.png]