[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






低粘度高性能室温固化环氧树脂系统WHUT-Esys 108
WHUT-Esys 108A/ WHUT-Esys 108B

WHUT-Esys 108室温固化环氧树脂系统是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的一种低粘度、高性能环氧树脂体系。WHUT-Esys 108环氧树脂系统由树脂WHUT-Esys 108A和固化剂WHUT-Esys 108B组成。本产品性能优良，以其为基体制备的复合材料的性能突出。

本产品适用于玻璃纤维、碳纤维以及玄武岩纤维手糊、真空辅助、RTM、缠绕等成型工艺，广泛的应用于风机叶片、体育用品、船舶、航天航空、高压绝缘等领域。

一、性状

1．WHUT-Esys 108A：无色至浅黄色透明液体

2．WHUT-Esys 108B：浅黄色透明液体

3．混合物：微黄色透明液体，初始粘度150±20 mPa·S

二、特点

1．粘度低，浸渍特性优良，易施工，易操作；

2．力学性能优异，韧性高，耐疲劳性能好；
3．固化反应放热低，制备厚制品不开裂；

4．绝缘性能好，体积电阻率大于1016Ω·cm。

三、使用

1．使用配比：WHUT-Esys 108A : WHUT-Esys 108B = 100 : 24；

2．凝胶时间：90-120min/25℃，60-75min/27℃，45-60min/30℃（可根据需求调整）；
3．固化制度：常温固化，70-80℃下6-8小时后固化性能更佳；

4．配料时遵循少量多次原则，一次配胶不要太多，并使用敞口容器，以延长适用期。

四、性能

1．树脂浇铸体的力学性能
	测试项目
	典型值
	测试方法

	拉伸强度(MPa)
	72
	GB/T 2568-1995

	拉伸模量(GPa)
	2.9
	GB/T 2568-1995

	断裂伸长率(%)
	4.3
	GB/T 2568-1995

	压缩强度(MPa)
	103
	GB/T 2569-1995

	弯曲强度(MPa)
	88
	GB/T 2570-1995

	弯曲模量(GPa)
	3.0
	GB/T 2570-1995

	冲击韧性(KJ/m2)
	23
	GB 2571-81


2．FRP板材的力学性能
	测试项目
	典型值
	测试方法

	拉伸强度(MPa)
	388
	GB 1447-83

	拉伸模量(GPa)
	16.9
	GB 1447-83

	断裂伸长率(%)
	2.2
	GB 1447-83

	压缩强度(MPa)
	103
	GB 1448-83

	弯曲强度(MPa)
	436
	GB 1449-83

	弯曲模量(GPa)
	14.8
	GB 1449-83

	冲击韧性(KJ/m2)
	252
	GB 1451-83


注：FRP板材使用无碱玻璃纤维方格布与本产品手糊成型，纤维含量约60%。

五、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

武汉九维复合材料有限公司

地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209

http://www.composites.com.cn
- 1 -

[image: image1.png]