[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






耐高温环氧树脂WHUT-Esys 150/170/190RH

WHUT-Esys 150/170/190RH环氧树脂是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的系列高性能、耐高温环氧树脂。WHUT-Esys 150/170/190RH环氧树脂系统共有150℃、170℃、190℃三个耐热等级，其产品名称分别为WHUT-Esys 150RH、WHUT-Esys 170RH、WHUT-Esys 190RH。本产品自身性能优良，以其为基体制造的复合材料的性能突出，同时性价比高。

本产品适用于玻璃纤维、碳纤维、Kevlar纤维以及玄武岩纤维等增强材料制备复合材料，可广泛的应用于耐高温绝缘材料、耐高温结构件、耐高温胶粘剂、耐高温FRP管道、耐高温电子灌封等领域。

一、性状

1. WHUT-Esys 150RH：常温下为乳白色粘稠状，预热后为浅黄色透明液体，环氧值0.64；

2. WHUT-Esys 170RH：常温下为乳白色半固体，预热后为浅黄色透明液体，环氧值0.72；

3. WHUT-Esys 190RH：常温下为乳白色半固体，预热后为浅黄色透明液体，环氧值0.81；

二、特点

1．高的耐热特性，固化物玻璃化转变温度（Tg，DMA拐点）分别达到达到150℃、170℃、190℃，可在相应温度下安全使用；本产品的耐热评价以DMA测试的拐点法判断Tg，是最为安全、可靠的评价方法；

2．树脂浇铸体及复合材料力学性能优良。

三、使用

1．固化剂：WHUT-Esys 150RH与WHUT-Esys 170RH推荐使用甲基四氢苯酐固化，促进剂推荐选用2-乙基-4-甲基咪唑，WHUT-Esys 190RH推荐使用2-乙基-4-甲基咪唑固化；

2．使用配比：

WHUT-Esys 150RH  : 甲基四氢苯酐 :  2-乙基-4-甲基咪唑 = 100 : 110 : 2；

WHUT-Esys 170RH  : 甲基四氢苯酐 :  2-乙基-4-甲基咪唑 = 100 : 120 : 2；

WHUT-Esys 190RH  :  2-乙基-4-甲基咪唑 = 100 : 8；

3．配制方法：本产品使用前须先预热，预热温度为100～110℃；预热至澄清、透明以后，适当冷却至50～60℃，再依次加入固化剂和促进剂，混合均匀。配制好的胶液维持温度在50～60℃为宜。

4．典型固化制度：

80℃/2h + 120℃/2h + 160℃/6h；

四、性能

表：树脂浇铸体的力学性能
	测试项目
	典型值
	测试方法

	
	150RH
	170RH
	190RH
	

	玻璃化温度Tg(℃)
	152
	178
	191
	DMA拐点

	拉伸强度(MPa)
	53
	56
	41
	GB/T 2568-1995

	压缩强度(MPa)
	131
	148
	163
	GB/T 2569-1995

	弯曲强度(MPa)
	110
	145
	109
	GB/T 2570-1995

	弯曲模量(GPa)
	3.0
	3.2
	4.2
	GB/T 2570-1995

	冲击韧性(kJ/m2)
	18
	20
	11
	GB/T 2571-1995


五、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

[image: image1.png]附：DMA图谱（测试仪器：美国PerkinElmer公司Pyris Diamond DMA测试仪）
[image: image2.jpg]8.7E+10

3556 2-3E+09Pa
e 195.0cel
E 17E+0%a
5 2000Hz
: 1.1E+09Pa

)

200
Temp Cel

000



[image: image3.wmf]Temp Cel

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

E' Pa

2.1E+04

3.1E+12

tanD 

E" Pa

152.4Cel

2.000Hz

2.7E+09Pa

22.0Cel

2.000Hz

4.6E+09Pa


WHUT-Esys 170RH





WHUT-Esys 150RH





WHUT-Esys 190RH








武汉九维复合材料有限公司
地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209
http://www.composites.com.cn

- 2 -

[image: image4.wmf]Temp Cel

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

E' Pa

2.0E+06

2.3E+11

tanD 

E" Pa

177.6Cel

2.000Hz

3.2E+09Pa

195.3Cel

2.000Hz

1.4E+09Pa

184.6Cel

2.000Hz

2.3E+09Pa

23.0Cel

2.000Hz

4.8E+09Pa

