[image: image1.png]AR ZRH

) ‘%@ Wuhan university of tect ay

m






低粘度耐热环氧树脂系统WHUT-Esys 308
WHUT-Esys 308环氧树脂系统是武汉理工大学材料学院复合材料系自主开发的一种低粘度、高强度、高耐热环氧树脂体系。WHUT-Esys 308环氧树脂系统由树脂WHUT-Esys 308A和固化剂WHUT-Esys 308B组成。本产品不仅具有极低的粘度和突出的力学性能，更具有独特的电气绝缘性能和耐高温性能。

本产品适用于玻璃纤维、碳纤维以及玄武岩纤维等增强材料手糊、RTM、缠绕、拉挤、浇注、真空辅助、三维编织物浸渍等成型工艺，可广泛的应用于船舶、航天航空、高压绝缘、耐高温结构件、干式变压器、互感器、耐高温电子灌封、耐高温绝缘漆等领域。

一、性状

1．WHUT-Esys 308A：琥珀色半透明液体

2．WHUT-Esys 308B：微黄色低粘度透明液体

3．混合物：微黄色透明液体，初始粘度110±20 mPa·S(室温)

二、特点

1．粘度低，室温下混合胶液的初始粘度仅110±20 mPa·S，浸渍特性优良，便于施工和操作；

2．耐高温，采用DMA拐点法评价，玻璃化转变温度Tg达到170℃以上；

3．力学性能、绝缘性能优异

三、使用

1．使用配比：WHUT-Esys 308A : WHUT-Esys 308B = 100:72；

2．典型固化制度：80℃/2h  + 120℃/2h  + 160℃/4h；

3．适用期：室温条件下6小时。

四、性能

	测试项目
	典型值
	测试方法

	
	树脂浇铸体
	FRP板材
	树脂浇注体
	FRP板材

	粘度(28℃，mPa·S)
	110
	/
	GB/T 7193.1-87
	/

	玻璃化温度Tg(℃)
	171
	/
	DMA拐点法
	/

	拉伸强度(MPa)
	46.3
	353
	GB/T 2568-1995
	GB 1447-83

	拉伸模量(GPa)
	3.40
	18.4
	GB/T 2568-1995
	GB 1447-83

	压缩强度(MPa)
	145
	272
	GB/T 2569-1995
	GB 1448-83

	弯曲强度(MPa)
	92.6
	424
	GB/T 2570-1995
	GB 1449-83

	弯曲模量(GPa)
	3.10
	20.3
	GB/T 2570-1995
	GB 1449-83

	冲击韧性(kJ/m2)
	8.70
	324
	GB 2571-81
	GB 1451-83

	相对介电常数
	5.2
	6.8
	GB 1409-78
	GB 1409-78

	介质损耗因数
	<0.02
	<0.02
	GB 1409-78
	GB 1409-78

	体积电阻率（Ω•cm）
	>1015
	>1015
	GB 1409-78
	GB 1410-78


注：FRP板材使用无碱玻璃纤维方格布与本产品手糊成型，纤维含量约50%。

五、包装和储存  20kg铁桶，200kg铁桶；于干燥通风处，常温密封保存。

武汉九维复合材料有限公司
地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区雄楚大街699号

电话：027-87446209 传真：027-87446209
http://www.composites.com.cn

- 1 -

[image: image1.png]