3M中空玻璃微球综述
一． 3M中空玻璃微球的物性
	* 形状
	壁薄的单个空心球体
	降低密度，减轻重量
粘度低、提高流动性
成本经济，部分取代树脂
不吸收树脂、高填充率
优秀的隔音性能
低热传导系数（0.003-0.01BTU/in.hr. ℉），隔热作用
低介电常数(1.2-2.0)
减少收缩降低翘曲，增加产品尺寸稳定性
防止开裂

防止玻纤外露

	* 成分
	碱石灰硼硅酸盐玻璃
	

	* 水溶性
	不溶于水
	

	* 颜色
	纯白色
	

	* 密度
	0.125-0.60g/cc
	

	* 抗压强度
	1.72MPa – 124.02 MPa
	

	* 粒径
	15-120um
	

	* 软化温度
	600 ℃
	


3M 玻璃微球普通系列（碱石灰硼硅酸盐玻璃）

	等级
	抗压强度（MPa）
	抗压强度（psi）
	真实密度
	粒径（um）
	颜色

	
	90%   存留
	90%   存留
	(g/cc)
	中间
	最大
	

	K1
	1.72
	250
	0.125
	65
	120
	纯白色

	K15
	2.07
	300
	0.15
	60
	115
	纯白色

	K20
	3.45
	500
	0.2
	65
	120
	纯白色

	K25
	5.17
	750
	0.25
	55
	105
	纯白色

	K37
	20.67
	3000
	0.37
	40
	85
	纯白色

	K46
	41.34
	6000
	0.46
	40
	80
	纯白色

	 S15
	2.07
	300
	0.15
	55
	95
	纯白色

	S22
	2.76
	400
	0.22
	35
	75
	纯白色

	S32
	13.78
	2000
	0.32
	40
	80
	纯白色

	S38
	27.56
	4000
	0.38
	40
	85
	纯白色

	S38HS
	37.9
	5500
	0.38
	40
	85
	纯白色

	S60
	68.9
	10000
	0.6
	55
	65
	纯白色

	S60HS
	124.02
	18000
	0.6
	50
	60
	纯白色


