[image: image1.jpg] MBLCHERSE



[image: image2.emf] [image: image3.emf]

	产品性能


	sphere.core SBC IP 10

	文件编号: 

	193060012710011 / 193060025410011

	产品描述: 

	闭模工艺（VIP/LRTM）使用的已填充玻璃纤维织物

	基础材料: 

	玻璃布，化学粘结剂/聚丙烯纤维

	重量: 

	600 g/m2 
	(+/-15%) 

	厚度
	10 mm

	(+/-10%)


	宽幅: 

	127/254 cm（+/- 20rnrn）

可按要求定制

	长度: 

	25 米 


	卷重量: 

	近. 19/38 kg 


	包装: 

	塑料外包装

	储藏方式: 

	应使用原包装进行储藏，同时储藏于空气湿度低，具有良好通风及适当温度的环境中。 



	

	05.July 2007 

	Melchers Shanghai Office 

延安东路588号 东海商业中心13楼

	传真 : +86-21-63513138 
	电话 : +86-21-63528848
	Email: Neilliu@sh.melchers.com.cn


[image: image1.jpg][image: image2.emf][image: image3.emf]