[image: image1.jpg] MBLCHERSE



[image: image2.emf] [image: image3.emf]

	产品性能


	sphere.core SBC 10,0

	文件编号: 

	198030010010011

	产品描述: 

	手糊工艺（HLU）使用的已填充玻璃纤维织物

	基础材料: 

	玻璃布，化学粘结剂

	重量: 

	330 g/m2 
	(+/-15%) 

	厚度
	10.0 mm

	(+/-10%)


	宽幅: 

	100/200 cm（+/- 20rnrn）

可按要求定制

	长度: 

	30 米 


	卷重量: 

	近. 10 kg 


	包装: 

	塑料外包装

	储藏方式: 

	应使用原包装进行储藏，同时储藏于空气湿度低，具有良好通风及适当温度的环境中。 



	

	26 September 2007

	Melchers Shanghai Office 

延安东路588号 东海商业中心13楼

	传真 : +86-21-63513138 
	电话 : +86-21-63528848
	Email: Neilliu@sh.melchers.com.cn


[image: image1.jpg][image: image2.emf][image: image3.emf]