	产品牌号
	使用工艺
	厚度（mm）
	重量（g）
	树脂消耗量（g/m2）
	总重量（g/m2)
	密度（g/cm3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Sphere.Core SBC
	手糊
	6.0 
	200
	2,400 
	2,600 
	0.43 

	
	
	8.0 
	270
	3,200 
	3,470 
	0.43 

	
	
	10.0 
	330
	4,000 
	4,330 
	0.43 


	Sphere.Core SBC IP
	轻质-RTM
	6.0 
	470
	2,700 
	3,170 
	0.53 

	
	
	8.0 
	540
	3,600 
	4,140 
	0.52 

	
	
	10.0 
	600
	4,500 
	5,100 
	0.51 

	Sphere.Core SBC IP
	真空袋
	6.0 
	470
	2,550 
	3,020 
	0.50 

	
	
	8.0 
	540
	3,400 
	3,940 
	0.49 

	
	
	10.0 
	600
	4,250 
	4,850 
	0.49 


