[image: image1.jpg] MBLCHERSE



[image: image2.emf] [image: image3.emf]

	产品性能


	sphere.skin 1,3

	文件编号: 

	198005013001003

	产品描述: 

	non-woven printblocker

	基础材料: 

	使用热塑性微珠填充的玻璃纤维织物

	重量: 

	55 g/m2 
	(+/-15%) 

	厚度
	1.3 mm

	(+/-0.2%)


	宽幅: 

	130 cm（+40/- 20rnrn）

	长度: 

	100 米 


	卷重量: 

	近. 8 kg 


	包装: 

	塑料外包装

	储藏方式: 

	应使用原包装进行储藏，同时储藏于空气湿度低，具有良好通风及适当温度的环境中。 
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