1.干白氢氧化铝，主要应用于人造大理石行业、玻璃行业和卫生洁具等行业。
	产品名称
	产品
牌号
	化学成份（干基）
	附着水
≤％
	白度
	粒度
	PH值

	
	
	Si02
≤％
	Fe2O3≤％
	Na2O
≤％
	灼减
≤％
	
	Y
≥％
	Wr
≥％
	D50
um
	

	特种氢氧化铝
	H-WF-15
	0.020
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	97.5
	97.5
	10-20
	7.5-9.5

	
	H-WF-25
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	96.0
	96.0
	20-30
	7.5-9.5

	
	H-WF-50
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	96.0
	96.0
	30-60
	7.5-9.5

	
	H-WF-75
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	95.0
	95.0
	60-80
	7.5-9.5


2.研磨级氢氧化铝品种，主要应用于发泡橡塑行业和色料等行业。
	产品名称
	产品
牌号
	化学成份（干基）
	附着水
≤％
	白度
	粒度
	PH值

	
	
	Si02
≤％
	Fe2O3≤％
	Na2O
≤％
	灼碱
≤％
	
	Y
≥％
	Wr
≥％
	D50
um
	

	特
种
氢
氧
化
铝
	H-WF-1-R
	0.020
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	97.5
	97.5
	0.8-1.2
	7.5-9.5

	
	H-WF-2-R
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	96.0
	96.0
	1.0-2.0
	7.5-9.5

	
	H-WF-3-R
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	95.0
	95.0
	2.0-3.5
	7.5-9.5

	
	H-WF-4-R
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	95.0
	94.0
	3.5-5.5
	7.5-9.5

	
	H-WF-6-R
	0.025
	0.010
	0.25
	35.0
	0.30
	95.0
	94.0
	6.0-8.0
	7.5-9.5


3.化学法超细氢氧化铝，主要应用于电缆料行业和硅橡胶等行业。
	产品
名称
	产品
牌号
	化学成分
	附着水
≤％
	PH值
	白度
	黑点数
个/100g
	粒   度

	
	
	Al(OH)3
≥％
	Si02
≤％
	Fe2O3
≤％
	Na2O
≤％
	
	
	
	
	D50
um
	Dav
um
	D90
um

	特种
氢氧
化铝
	H-WF-01
	99.5
	0.04
	0.010
	0.30
	0.30
	7.5-9.8
	≥97
	30
	1-2
	1-3
	﹤5

	
	H-WF-02
	99.5
	0.04
	0.010
	0.40
	0.30
	7.5-9.8
	≥96
	30
	2-3
	3-5
	﹤8

	
	H-WF-04
	99.5
	0.04
	0.010
	0.40
	0.30
	7.5-9.8
	≥96
	30
	3-5
	3-5
	﹤8


