	不饱和聚酯树脂25℃凝胶时间测定方法 


	本标准适用于测定以苯乙烯为交联剂的不饱和聚酯树脂的25℃凝胶时间。 
  
   本标准采用三种方法：凝胶时间测定仪法、搅拌器法和手动法。 

  1 试剂 

   引发剂、促进剂种类和使用量可根据树脂的种类和用途选择。 
  
   建议引发剂使用过氧化环己酮邻苯二甲酸二丁酯糊，促进剂使用环烷酸钴苯乙烯溶液。 

  2 仪器和设备 

   2.1 凝胶时间测定仪：示意图见下图。 

[image: image1.jpg]




   1-提供简谐运动自动终点检测和记时装置： 
  
   2-联杆；3-圆片 
  
   注：不锈钢联杆长度为100mm,直径约3mm。圆片厚度为15mm，直径为224～223mm。不锈钢联杆与圆片总重量为162±002g。
  
  联杆运动距离为127mm,每分钟往复一次。 
  
   2.2 电动搅拌器：30W。 
  
   2.3 恒温水浴：控制温度精度为±05℃。 
  
   2.4 秒表。 
  
   2.5 150ml的直筒形烧杯。 
  
   2.6 温度计：最小分度值01℃。 
  
   2.7 药物天平：最大称量200g,感量02g。 
  
   2.8 移液管：容量5ml,最小分度值005ml。 
  
   2.9 滴瓶：500ml。 
  
  
  3 试验步骤 
  
   3.1 凝交时间测定仪法 
  
   3.1.1 将水浴温度调节在25±05℃。 
  
   3.1.2 以烧杯为容器，用药物天平称量100g试样及引发剂，准确至±0.2g。将烧杯放在水浴中(试样液面低于水面2mm)恒温，小习搅匀。 
   3.1.3 当试样温度为25±05℃时，用移液管准确加入促进剂，当加入最后一滴时，开动凝胶时间测定仪，并充分搅拌。 
  
   3.1.4 待试样搅匀后将凝胶时间测定仪的联杆放入试样中央，调节其高度，使杆上升到最高时，联杆底部圆片上表面与试样液面一致。 
   3.1.5 当试样凝胶时，凝胶时间测定仪自动停止运动，记下凝胶时间读数。 
  
   3.2 搅拌器法 
  
   3.2.1 取样与恒温操作同3.1.1和3.1.2。 
  
   3.2.2 当试样温度为25±05℃时，用移液管准确加入促进剂，当加入最后一滴时，启动秒表，用玻璃棒将试样搅匀，并将下端圆滑
  
  的直径约6mm的玻璃棒装在搅拌器上。开动搅拌器，使其速度为60r/min，并使其玻璃棒插在试样中央。 
  
   3.2.3 当试样沿玻璃棒开始上升(爬杆)时停止秒表，记下秒表所示的时间即凝胶时间。 
  
   3.3 手动法 
  
   3.3.1 取样和恒温操作同3.1.1和3.1.2。 
  
   3.3.2 当试样温度为25±05℃时，用移液管准确加入促进剂，当加入最后一滴时，启动秒表，搅匀试样。 
  
   3.3.3 每隔30s观察，用玻璃棒试验试样流动情况，直至出现拉丝状态时，停止秒表，记下秒表所示的时间即凝胶时间。 

  4 试验结果 

   凝胶时间以分、秒计。进行2次平行试验，两次试验结果的相对误差不超过10%，超过10%时应重新进行试验。取其算术平均值作为测定的
  
  最终结果。 
  
  5 试验报告 
  
   试验报告包括下列内容： 
  
   a. 试样名称、牌号、编号； 
  
   b. 试样来源、送样日期； 
  
   c. 引发剂、促进剂的种类、规格、用量； 
  
   d. 所用方法； 
  
   e. 测试结果； 
  
   f. 测试人员、测试日期 
  
  
   附加说明： 
  
   本标准由国家建筑材料工业局提出，由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。 
  
   本标准由北京师范大学负责起草。 
  
   本标准主要起草人苏翠华、张宝林。 


