主要技术指标

	配方号
	1
	　
	　

	
	JEH-011
	JH-0610
	JH-0511

	化学成分
	多官能环氧
	改性酸酐
	改性咪唑

	粘度mpa.s25℃
	5000-10000（50℃）
	50-100
	1000-2000

	环氧值eq/100g
	0.80-0.85
	　
	　

	密度g/cm3
	1.14-1.16
	1.20-1.25
	1.00-1.05

	混合比（重量）
	100:135-140:0.8-1.0
	　
	　

	混合粘度25℃
	800-1000mpa.s
	　
	　

	可使用期25℃
	8-10hr
	　
	　


	固化物Tg℃*
	210-220
	　
	　

	参考拉挤，固化条件
	模具Ⅰ区150-160，Ⅱ区180-190，Ⅲ区160-170,后固化180-200℃，拉挤速度0.6-0.8m/min,模具长度0.8-1.2m

	
	

	
	


	配方号
	2
	　
	　

	　
	JEH-012
	JH-0610
	JH-0511

	化学成分
	多官能环氧
	改性酸酐
	改性咪唑

	粘度mpa.s25℃
	10000-15000（50℃）
	50-100
	1000-2000

	环氧值eq/100g
	0.80-0.85
	　
	　

	密度g/cm3
	1.16-1.20
	1.20-1.25
	1.00-1.05

	混合比（重量）
	100:135-140:0.8-1.0
	　
	　

	混合粘度25℃
	400-600mpa.s
	　
	　

	可使用期25℃
	8-10hr
	　
	　

	固化物Tg℃*
	190-200
	　
	　

	参考拉挤，固化条件
	模具Ⅰ区150-160，Ⅱ区180-190，Ⅲ区160-170,后固化180-200℃，拉挤速度0.6-0.8m/min,模具长度0.8-1.2m

	
	

	
	


本公司提供免费技术支持，可协助用户进行配方设计，解决使用中的技术问题问题，根据用户要求开发新的拉挤树脂体系。

了解更多请联系我们：0512-52351007 叶生

※本产品参考配方与垃圾条件仅供参考，请用户根据具体制品要求加以试验确定选择最佳配方与拉挤工艺条件。

