[image: image1.jpg]


深 圳 市 华 西 宏 基 科 技 有 限 公 司
ShenZhen HuaXi HongJi Technology CO.,Ltd


To:                              

纳米橡胶改性环氧树脂
产品牌号：HH-080        注册商标：嫦娥一号
产品概述：
HH-080是一系列高韧性高综合性能的纳米改性环氧树脂，其固化物物理性能十分出色，高于市场现有的绝大部分环氧类产品。该系列产品采用获得国内外34项发明专利的超细（纳米级）全硫化粉末橡胶为主要改性原料，使改性后的环氧树脂不仅韧性大幅提高且刚性并不降低，其他热学、力学性能也有所提高，在国内目前还未有同级别产品，该系列产品已达到国际领先水平，并已通过SGS关于RoHS等认证，安全、环保，其已广泛应用于各类环氧胶粘剂、建筑结构胶、船舶和防护涂料、电子电工灌封和浇注、环氧复合材料等各个领域。
性能特点：

1.韧性大幅提高。
2.固化物综合性能出色：较国外进口同类产品，其具有明显的优势——性能更优，价格更低。
3.粘度增加：比通用型液体环氧粘度稍高，可调控性大。
4.工艺性能优良：可浸润填料，很大程度的缓解其沉降问题，适用期较长，有利于施工操作。
5.适用体系广泛：HH-080系列产品可与各类助剂、填料良好混合，且其适用于各种固化剂及环氧体系，可替代多种现有中、高端环氧树脂。
6.复合改性：除了产品本身已具有一定的改性基础外，HH-080系列还可进行其它改性，原则上不冲突，性能上更加多样化。
7.环保：无毒、高固含量。
性能指标：

经国家级专业部门检测，其检测数据如下：

	   性能
品名
	冲击强度

kJ/m2
	弯曲强度 
MPa
	弯曲模量 
GPa
	热变形温度
 ℃
	玻璃化温度
℃
	耐低温

－℃
	耐电压

kV/mm

	纯环氧树脂
	11.40
	102
	2.24
	101.80
	104.30
	≥60
	

	（非纳米级）

液体橡胶改性环氧树脂
	15.90
	86.60
	2.16
	98.60
	105.30
	≥80
	

	（纳米级）

改性环氧树脂HH-0801
	22
	89.4
	2.71
	114.90
	118.10
	≥80
	≥17.4

	（纳米级）

改性环氧树脂HH-0802
	22.30
	101.03
	2.17
	110.50
	114.90
	≥80
	≥17.4

	（纳米级）

改性环氧树脂HH-0803
	26.46
	101.98
	2.07
	113.00
	106.80
	≥85
	≥17.4

	（纳米级）

改性环氧树脂HH-0804
	28.66
	101.98
	2.06
	113.00
	115.20
	≥85
	≥17.4

	（纳米级）

改性环氧树脂HH-0805
	33.30
	85.00
	2.60
	111.10
	119.10
	≥85
	≥17.4

	（纳米级）

改性环氧树脂HH-0806
	41.90
	84.80
	2.58
	112.00
	122.30
	≥85
	≥17.4


· 此为树脂与甲基四氢苯酐在高温条件下固化后样品的性能指标对比 
HH0801与甲基四氢苯酐配比为100：80  
固化条件：130 ℃  1h+110℃  16h+随炉冷却      
深圳市华西宏基科技有限公司（湖南生产基地）

地  址：湖南省株洲市天元区长江南路6号

电  话：0733-2858935   0733-2858925

传  真：0733-2858981

E -mail：huaxihongji@126.com


