主要技术指标
	配方号
	1

	
	JEH-011
	JH-0610
	JH-0511

	化学成分
	多官能环氧
	改性酸酐
	改性咪唑

	粘度mpa.s25℃
	5000-10000（50℃）
	50-100
	1000-2000

	环氧值eq/100g
	0.80-0.85
	　
	　

	密度g/cm3
	1.14-1.16
	1.20-1.25
	1.00-1.05

	混合比（重量）
	100:135-140:0.8-1.0
	　
	　

	可使用期25℃
	8-10hr
	　
	　

	固化物条件
	80-90℃2hr + 120-130℃2hr + 160-180℃4hr

	固化物特点
	
耐高温，高温机械强度，电气性能好。

	
	

	
	


	配方号
	2

	
	JEH-012
	JH-0610
	JH-0511

	化学成分
	多官能环氧
	改性酸酐
	改性咪唑

	粘度mpa.s25℃
	10000-15000
	50-100
	1000-2000

	环氧值eq/100g
	0.80-0.85
	　
	　

	密度g/cm3
	1.16-1.20
	1.20-1.25
	1.00-1.05

	混合比（重量）
	100:135-140:0.8-1.0
	　
	　

	可使用期25℃
	8-10hr
	　
	　

	固化条件
	80-90℃2hr + 120-130℃2hr + 160-180℃4hr

	固化物特点
	耐热性好，高温强度保持率高。

	
	

	
	


	配方号
	2
	　

	　
	JEH-021
	JH-0422

	化学成分
	多官能环氧
	改性胺

	粘度mpa.s25℃
	12000-20000
	500-1000

	环氧值eq/100g
	0.65-0.70
	　

	密度g/cm3
	1.12-1.16
	1.02-1.10

	混合比（重量）
	100:135-140:0.8-1.0
	　

	可使用期25℃
	3-4hr
	　

	固化条件
	60-100℃6-8h

	参考拉挤，固化条件
	色棕红，固化温度较低，耐温性好。


主要性能指标（纯树脂浇注体）
	配方号
	1
	　2
	　3

	弯曲强度MPa
	70-80
	90-100
	110-130

	弯曲模量MPa
	3100-3200
	3200-3300
	3000-3200

	拉伸强度MPa
	30-40
	35-40
	60-70

	拉伸模量MPa
	1300-1500
	1550-1600
	1500-1600

	断裂伸长率%
	2-3
	2-3
	5-6

	冲击强度KJ/m2
	4-6
	9-10
	15-20

	玻璃化转变温度Tg℃
	210-230
	180-200
	130-150

	热变形温度℃
	200-210
	180-190
	120-140

	体积电阻Ω.cm
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015

	表面电阻Ω
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016

	击穿电压KV/mm
	23-26
	23-26
	23-26


