	指标
	环氧值mol/100g
	有机氯mol/100g
	无机氯mol/100g
	挥发份wt%
	粘度mpa.s25℃
	色度Gardner
	特点与用途

	Jew-0110
	0.55-0.60
	≤0.02
	≤0.0003
	≤2.0
	40-60
	≤2
	最低粘度

	Jew-0111
	0.54-0.55
	≤0.01
	≤0.0003
	≤2.0
	200-300
	≤2
	低粘度，户外耐候性涂料

	Jew-0112
	0.53-0.54
	≤0.01
	≤0.0003
	≤1.0
	500-600
	≤2
	户外绝缘浇注料，灌封料

	Jew-0113
	0.52-0.53
	≤0.01
	≤0.0003
	≤1.0
	1700-2000
	≤2
	户外耐候性涂料，胶黏剂

	Jew-0114
	0.47-0.50
	≤0.01
	≤0.0003
	≤1.0
	500-1000
	≤2
	柔性环氧改性，电气浇注

	Jew-0120
	0.40-0.45
	≤0.01
	≤0.0001
	≤0.5
	3000-5000
	≤1
	标准HBPA环氧

	Jew-0121
	0.46-0.48
	≤0.01
	≤0.0001
	≤0.5
	500-700
	≤1
	改性HBPA环氧，浇注，密封

	Jew-0122
	0.48-0.51
	≤0.01
	≤0.0001
	≤0.5
	200-300
	≤2
	HBPA环氧，灌封，涂料

	Jew-0123
	0.52-0.54
	≤0.01
	≤0.0001
	≤1.0
	100-200
	≤2
	HBPA环氧，灌封，涂料


主要技术指标
你可以联系我们, 0512-52351007 叶先生

公司网址: http://www.jiafachem.com/
本公司提供免费技术支持，可协助用户进行配方设计，解决使用中的技术问题问题。

