主要技术指标
	牌号
	环氧值mol/100g
	有机氯mol/100g
	无机氯mol/100g
	粘度mpa.s25℃
	色度Gardner
	特点与用途

	Jef-0210
	0.25-0.35
	≤0.02
	≤0.0001
	60-80
	≤1
	最低粘度，用于环氧改性

	Jef-0211
	0.35-0.40
	≤0.01
	≤0.0001
	200-300
	≤1
	极佳柔性，用于弹性灌封胶

	Jef-0212
	0.40-0.45
	≤0.01
	≤0.0001
	500-700
	≤1
	柔性好，用于耐冷热冲击浇注料

	Jef-0213
	0.42-0.48
	≤0.01
	≤0.0001
	1000-2000
	≤1
	灌封，浇注，弹性地坪及建筑胶

	Jef-0214
	0.32-0.34
	≤0.01
	≤0.0001
	3000-5000
	≤1
	软质水晶滴胶

	Jef-0220
	0.15-0.20
	≤0.01
	≤0.0001
	150-250
	≤1
	最佳柔性，用于改性

	Jef-0221
	0.24-0.30
	≤0.01
	≤0.0001
	400-600
	≤1
	极佳柔性用于浇注料，灌封料

	Jef-0230
	0.20-0.30
	≤0.01
	≤0.0001
	200-300
	≤1
	三官能度柔韧性好

	Jef-0240
	0.25-0.35
	≤0.01
	≤0.0001
	4000-6000
	≤2
	刚性链与柔性链结合，柔韧性好

	Jef-0241 
	0.35-0.45
	≤0.01
	≤0.0001
	6000-7000
	≤2
	用于弹性胶黏剂

	Jef-0242
	0.40-0.50
	≤0.01
	≤0.0001
	7500-8500
	≤2
	耐冷热冲击浇注料

	Jef-0250
	0.15-0.20
	≤0.01
	≤0.0001
	半固体
	≤6
	用于抗开裂浇注料，柔软胶

	Jef-0251
	0.20-0.25
	≤0.01
	≤0.0001
	20000-40000
	≤6
	弹性好，弹性环氧胶


本公司提供免费技术支持，可协助用户进行配方设计，解决使用中的技术问题问题。

公司：江苏常熟佳发化学有限责任公司、

网址: http://www.jiafachem.com/
联系电话：0512-52351007 叶生
