环氧树脂固化剂

JH系类改性脂肪胺

  本产品较未改性胺类固化剂比，可显著降低毒性，改善操作环境，同时可消除未改性胺类固化剂存在的涂膜表面发白现象，可降低固化反应放热，延长可使用期，增加固化产物的柔韧性。可广泛应用于涂料，胶粘剂，电子元器件绝缘灌注，湿法缠绕复合材料，自流平涂料等领域。
主要技术指标
	牌号
	JH-0111
	JH-0112
	JH-0113
	JH-0114
	JH-0211
	JH-0212

	外观
	无色至浅黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体

	胺值mgKOH/g
	800-900
	500-700
	400-450
	400-500
	900-1000
	600-800

	活泼氢当量
	40-50
	65-75
	95-100
	100-110
	50-60
	70-80

	粘度mpa.s25℃
	100-300
	300-500
	600-1000
	5000-8000
	100-200
	400-800

	参考用量
	25-30
	30-40
	45-50
	50-55
	25-30
	35-40

	适用期
	2h
	1h
	1h
	1h
	0.5h
	1h

	固化制度
	室温48h
	室温24h
	室温24h
	室温24h
	室温24h
	室温24h

	特点与用途
	低粘度，适用期较长，用于地坪涂料胶粘剂等等
	涂膜光泽好，韧性好，用于涂料，胶粘剂等
	涂膜光泽好，柔韧性好，用于软质水晶滴胶，软性地坪涂料
	涂膜硬度高，防止垂直面施工流挂。用于涂料，胶粘剂等。
	快速固化。涂膜无发白现象，用于涂料，胶粘剂。
	涂膜光泽好，韧性好，用于涂料，胶粘剂，灌封胶。


JH系列改性脂环胺

 改性脂环胺具有涂膜光泽极佳，对潮气不敏感，固化放热缓慢等特点。可广泛应用于胶粘剂，电子元器件绝缘灌注，复合材料，自流平涂料，工艺装饰品保护，标本封装等对透明度，表面质量要求较高的领域
 主要技术指标
	牌号
	JH-0311
	JH-0312
	JH-0321
	JH-0322

	外观
	无色至微黄色透明液体
	无色至微黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体
	无色至浅黄色透明液体

	胺值mgKOH/g
	350-400
	400-500
	750-850
	650-700

	活泼氢当量
	85-95
	95-105
	65-75
	75-80

	粘度mpa.s25℃
	300-600
	600-800
	100-300
	500-800

	参考用量
	40-50
	50-60
	35-40
	35-45

	适用期
	3h
	2h
	2h
	3h

	固化制度
	室温48h
	室温24h
	室温24h或60℃/2h
	室温48h或60℃ 3h

	特点与用途
	低粘度，适用期较长，用于高强度地坪面涂，耐温，透明灌封胶
	涂膜光泽好，硬度高，用于地坪面涂，硬性水晶滴胶
	表面光泽好，硬度高，固化速度适中，用于地坪涂料，胶粘剂。
	涂膜光泽佳，韧性好，用于地坪涂料，胶粘剂。


JH系列改性芳香胺

  改性芳香胺固化剂具有涂膜光泽度高，亮度好，毒性小，无刺激性气味等特点，固化产物具有良好的耐热，耐溶剂，耐化学腐蚀性。产品粘度较低，适用期可根据用户要求加以调节，既可室温固化也可加温固化，广泛应用于耐化学品防腐涂装，地坪涂料，电子元器件绝缘灌封，包封，电气层压板制造，模具制造等领域。

主要技术指标
	牌号
	JH-0411
	JH-0412
	JH-0421
	JH-0422
	JH-0431
	JH-0432

	外观
	棕色透明液体
	棕色透明液体
	红棕色粘稠液体
	红棕色粘稠液体
	红棕色透明液体
	红棕色透明液体

	胺值mgKOH/g
	500-600
	500-700
	700-800
	750-850
	500-700
	500-600

	活泼氢当量
	90-100
	100-110
	50-60
	60-70
	70-80
	90-95

	粘度mpa.s25℃
	200-400
	300-500
	500-1000
	200-500
	300-600
	600-1000

	参考用量（E-51）phr
	45-55
	50-60
	25-30
	30-35
	30-40
	45-55

	适用期（50g）25℃
	12h
	4h
	3h
	4h
	1h
	1h

	推荐固化制度
	120℃1h + 150℃1h
	120℃1h
	25℃24h或60℃3h
	25℃24h或60℃3h
	室温24h
	室温24h

	特点与用途
	低粘度，耐高温，适用期长，用于绝缘层压板制造
	涂膜光泽高，耐温性好，用于涂附磨具胶粘剂
	涂膜光泽高，耐温，用于地坪，防腐涂料，灌包封料，胶粘剂等。
	涂膜光泽高，粘度低，用于地坪涂料，胶粘剂，灌封胶。
	可低温固化，涂膜耐化学性好，硬度高，用于防腐，地坪涂料。
	可低温与潮湿固化，涂膜兼有硬度与韧性，用于涂料，胶粘剂等。


JH系列改性咪唑

  改性咪唑固化剂具有粘度低，毒性小，无刺激性气味等特点，固化产物光泽度好，硬度高，耐热性好；与环氧树脂混合后具有较长的可使用期。该产品既可作固化剂使用，也可以作促进剂使用。作固化剂，主要用于纤维增强复合材料，涂敷磨具制造；作促进剂，主要用于酸酐类固化剂。

主要技术指标
	牌号
	JH-0311
	JH-0312
	JH-0321

	外观
	棕色透明液体
	红棕色粘稠液体
	棕色透明液体

	胺值mgKOH/g
	450-500
	600-700
	700-800

	粘度mpa.s25℃
	1000-2000
	300-500
	100-200

	参考用量（E-51）phr
	固化剂5-8，促进剂1phr
	固化剂5-8，促进剂1phr
	固化剂5-6，促进剂1phr

	适用期（50g）25℃
	8h
	10h
	12h

	固化制度
	80℃/2h+120℃/1h
	80℃/2h+120℃/1h+150℃/0.5h
	80℃/2h+120℃/1h+150℃/0.5h

	特点与用途
	耐温兼有韧性，适用期较长，用于纤维缠绕复合材料，凃附磨具胶粘剂等。
	粘度较低，耐温性好，凃附磨具胶粘剂，用于复合材料等。
	粘度低，耐温性好，用于复合材料，胶粘剂等。


