主要技术指标

	牌号
	化学名称
	粘 度

mpa.s25℃


	环氧值

eq/100g
	密度

g/cm3
	混合重量比
	可使用期hr

25℃
	固化条件
	特点

	JC-01
	JC-01A
	改性环氧
	6000-9000
	0.53-0.55
	1.14-1.16
	100：85-90
	10-16
	130℃8-10hr
	色浅，绝缘性好，强度高

	
	JC-01B
	改性酸酐
	50-100
	
	1.20-1.25
	
	
	
	

	JC-02
	JC-02B
	改性环氧
	1000-2000
	0.51-0.53
	1.12-1.14
	100：80-85
	8-10
	130℃8-10hr
	色浅，韧性好，强度高

	
	JC-02B
	改性酸酐
	50-100
	
	1.20-1.25
	
	
	
	

	JC-03
	JC-03A
	改性环氧
	3000-5000
	0.53-0.55
	1.12-1.14
	100：30-35
	5-8
	50℃2hr+80℃6hr
	无色透明，可低温固化，韧性好。

	
	JC-03B
	改性胺
	10-30
	
	0.92-0.98
	
	
	
	

	JC-04
	JC-04A
	改性环氧
	1000-3000
	0.55-0.60
	1.12-1.16
	100：28-32
	3-4
	50℃2hr+100℃2hr
	无色透明，耐热性好，韧性好

	
	JC-04B
	改性胺
	50-100
	
	0.92-0.98
	
	
	
	

	JC-05
	JC-05A
	改性环氧
	1000-3000
	0.60-0.65
	1.12-1.16
	100：30-40
	4-6
	60-80℃6-8hr
	色棕红，固化温度较低，耐温性好

	
	JC-05B
	改性胺
	1000-2000
	
	1.02-1.10
	
	
	
	

	JC-06
	JC-06A
	改性环氧
	3000-5000
	0.53-0.56
	1.12-1.16
	100：8-10
	6-8
	80℃2hr+120℃1hr
	色棕红中温固化耐热性好。

	
	JC-06B
	改性咪唑
	300-500
	
	0.98-1.02
	
	
	
	


