主要性能指标（纯树脂浇注体）

	牌号
	JC-01A/B
	JC-02A/B
	JC-03A/B
	JC-04A/B
	JC-05A/B
	JC-06A/B

	弯曲强度MPa
	120-140
	100-120
	100-110
	110-120
	100-110
	90-100

	弯曲模量MPa
	2800-3000
	2600-2800
	2500-2700
	2800-3000
	2500-2700
	2000-2500

	拉伸强度MPa
	70-80
	60-70
	65-75
	75-85
	65-75
	50-60

	拉伸模量MPa
	2300-2600
	2100-2400
	2000-2300
	2200-2600
	2000-2300
	1900-2100

	断裂伸长率%
	3-5
	4-6
	7-9
	6-8
	4-6
	3-5

	冲击强度KJ/m2
	15-20
	15-25
	30-50
	20-30
	15-20
	10-15

	玻璃花转变温度Tg ℃DSC法
	120-140
	110-130
	70-80
	85-95
	120-130
	110-120

	体积电阻Ω.cm
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1014

	表面电阻Ω
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1015

	击穿电压KV/mm
	23-26
	23-26
	23-26
	23-26
	23-26
	20-23


