1. 简介

纤维缠绕环氧树脂复合材料制品专用料由低粘度，高强度环氧树脂与固化剂组成，具有粘度低，适用期较长，缠绕工艺性好等特点，通过不同配方组合，满足不同生产（固化）条件要求，固化制品具有良好的耐热，耐化学腐蚀，韧性，绝缘性及综合机械强度。适应于碳纤维，玻璃纤维缠绕制品如高，中，低压气瓶，各种绝缘套管等。

	牌号
	化学名称
	粘 度

mpa.s25℃


	环氧值

eq/100g
	密度

g/cm3
	混合重量比
	可使用期hr

25℃
	固化条件
	特点

	JC-01
	JC-01A
	改性环氧
	6000-9000
	0.53-0.55
	1.14-1.16
	100：85-90
	10-16
	130℃8-10hr
	色浅，绝缘性好，强度高

	
	JC-01B
	改性酸酐
	50-100
	
	1.20-1.25
	
	
	
	

	JC-02
	JC-02B
	改性环氧
	1000-2000
	0.51-0.53
	1.12-1.14
	100：80-85
	8-10
	130℃8-10hr
	色浅，韧性好，强度高

	
	JC-02B
	改性酸酐
	50-100
	
	1.20-1.25
	
	
	
	

	JC-03
	JC-03A
	改性环氧
	3000-5000
	0.53-0.55
	1.12-1.14
	100：30-35
	5-8
	50℃2hr+80℃6hr
	无色透明，可低温固化，韧性好。

	
	JC-03B
	改性胺
	10-30
	
	0.92-0.98
	
	
	
	

	JC-04
	JC-04A
	改性环氧
	1000-3000
	0.55-0.60
	1.12-1.16
	100：28-32
	3-4
	50℃2hr+100℃2hr
	无色透明，耐热性好，韧性好

	
	JC-04B
	改性胺
	50-100
	
	0.92-0.98
	
	
	
	

	JC-05
	JC-05A
	改性环氧
	1000-3000
	0.60-0.65
	1.12-1.16
	100：30-40
	4-6
	60-80℃6-8hr
	色棕红，固化温度较低，耐温性好

	
	JC-05B
	改性胺
	1000-2000
	
	1.02-1.10
	
	
	
	

	JC-06
	JC-06A
	改性环氧
	3000-5000
	0.53-0.56
	1.12-1.16
	100：8-10
	6-8
	80℃2hr+120℃1hr
	色棕红中温固化耐热性好。

	
	JC-06B
	改性咪唑
	300-500
	
	0.98-1.02
	
	
	
	


2. 主要技术指标
3. 主要性能指标（纯树脂浇注体）

	牌号
	JC-01A/B
	JC-02A/B
	JC-03A/B
	JC-04A/B
	JC-05A/B
	JC-06A/B

	弯曲强度MPa
	120-140
	100-120
	100-110
	110-120
	100-110
	90-100

	弯曲模量MPa
	2800-3000
	2600-2800
	2500-2700
	2800-3000
	2500-2700
	2000-2500

	拉伸强度MPa
	70-80
	60-70
	65-75
	75-85
	65-75
	50-60

	拉伸模量MPa
	2300-2600
	2100-2400
	2000-2300
	2200-2600
	2000-2300
	1900-2100

	断裂伸长率%
	3-5
	4-6
	7-9
	6-8
	4-6
	3-5

	冲击强度KJ/m2
	15-20
	15-25
	30-50
	20-30
	15-20
	10-15

	玻璃花转变温度Tg ℃DSC法
	120-140
	110-130
	70-80
	85-95
	120-130
	110-120

	体积电阻Ω.cm
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1015
	3-5×1014

	表面电阻Ω
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1016
	1-3×1015

	击穿电压KV/mm
	23-26
	23-26
	23-26
	23-26
	23-26
	20-23


本公司提供免费技术支持，可协助用户进行配方设计，解决使用中的技术问题问题。

公司：江苏常熟佳发化学有限责任公司、

网址: http://www.jiafachem.com/
联系电话：0512-52351007 叶生
