上海康达化工有限公司

风力叶片专用环氧结构胶

技术说明
1、胶种类型

风力叶片专用环氧胶是一种双组分、高触变态、高韧性的环氧胶粘剂，适用于叶片的粘接工艺。当双组分混合固化后，最终固化物将组成叶片结构的一部分。通过了德国GL论证，可以替代进口结构胶。
主要适用于环氧玻璃钢、钢、铝等材料的结构粘接。

主要产品：

	WD3135
	主剂

	WD3137
	慢速粘接型固化剂

	WD3137-1
	快速粘接型固化剂

	WD3137-2
	快速粘接型固化剂

	WD3134
	快速修补型固化剂（15℃-25℃）

	WD3134-1
	快速修补型固化剂（25℃-35℃）

	WD3134-2
	快速修补型固化剂（5℃-15℃）


2、组分性质

2.1 外观

WD3135：米黄色高触变膏体
WD3137-1/WD3137-2： 蓝色触变膏体
WD3134/WD3134-1/WD3134-2：米色到浅黄色触变膏体
2.2 密度

23℃下的测试值：

WD3135树  脂:   1.20±0.03g/cm3
WD3137固化剂：  1.10±0.03g/cm3  

WD3137-1固化剂： 1.10±0.03g/cm3 
WD3137-2固化剂： 1.10±0.03g/cm3 
WD3134固化剂：   1.10±0.03g/cm3
WD3134-1固化剂:  1.10±0.03g/cm3  

WD3134-2固化剂：  1.10±0.03g/cm3 
3、工艺性质

3.1 混合比例

WD3135与WD3137/WD3137-1/WD3134/WD3134-1/WD3134-2混合比例相同：体积比为 2:1；重量比为100:45±5（树脂比固化剂）。
WD3135 与WD3137-2的混合比例为：体积比为 1:1；重量比为100:100±10（树脂比固化剂）。
3.2混合后的可操作时间和表干时间

表1：与WD3135混合后的可操作时间和表干时间
	产品型号
	环境温度
	可操作时间
	固化时间

	WD3137
	15℃
	3—4h
	70℃×7h

	
	23℃
	2—3h
	

	
	35℃
	1—2h
	

	WD3137-1
	15℃
	1.0—2.0h
	24-36h

	
	23℃
	40—60min
	8-12h

	
	35℃
	20—30min
	4-5h

	WD3137-2
	15℃
	30—40min
	2-3h

	
	23℃
	15—30min
	1-2h

	
	35℃
	10—15min
	1-1.5h

	WD3134
	15℃
	30—40min
	12-16h

	
	23℃
	20—30min
	4-5h

	
	35℃
	15—25min
	2-3h

	WD3134-1
	15℃
	1.0—1.5h
	24-36h

	
	23℃
	30—40min
	6-8h

	
	35℃
	20—30min
	3-4h

	WD3134-2
	15℃
	40—60min
	6-8h

	
	23℃
	20—30min
	3-4h

	
	35℃
	10—15min
	1-2h


4  固化后体系性质 

4.1 对钢的拉伸剪切强度

ISO 4587

典型值                     表3 与WD3135固化后对钢的剪切强度
	产品型号
	固化条件
	剪切强度(Mpa)

	WD3137
	70℃×7小时
	33.0

	
	23℃固化7天
	29.2

	WD3137-1
	23±2℃
	31.0

	WD3137-2
	23±2℃
	28.5

	WD3134
	23±2℃
	31.6

	WD3134-1
	23±2℃
	33.2

	WD3134-2
	23±2℃
	27.8


4.2 拉伸强度和拉伸模量，本体 

参照标准：DS/EN ISO 527-2(60℃×6小时)
测试速度：当拉伸应变确定在0.05-0.25%时为2mm/min，然后为10mm/min.

表4 拉伸强度和拉伸模量
	固化条件
	拉伸强度 (Mpa)
	拉伸模量(Gpa)

	WD3137
	39.0
	3.157

	WD3137-1
	34.6
	2.724

	WD3137-2
	30.5
	3.222

	WD3134
	31.6
	3.165

	WD3134-1
	33.7
	3.078

	WD3134-2
	30.4
	2.936


4.3 冲击强度 (沙丕冲击)

参照标准：EN ISO 179-1/1Eu
表7 冲击强度
	产品型号
	冲击强度[KJ/m2]

	WD3137
	12.2

	WD3137-1
	10.2

	WD3137-2
	6.8

	WD3134
	7.8

	WD3134-1
	9.8

	WD3134-2
	7.2


5  垂挂性

在环境温度5℃到40℃ 下,  5cm以下直径的胶团在垂直面上不会流淌。
6 WD3135与WD3137固化的放热峰

(WD3135/WD3137=100/45共计145克，堆积成50mm圆锥，测中心放热温度)
[image: image1.emf]Exotherm

0

20

40

60

80

100

120

0 35 65 95 110 125 155 185

Time,min

Temp,℃

30℃

40℃

50℃


7  环境、健康和安全性

7.1 溶剂

不含挥发性的有机溶剂。.

7.2 原料安全性

产品符合安全环保的要求。







































4

