Patech易打磨修型胶衣

Patech易打磨修型底胶
                                                          产品编号： PTC-010灰色
描述：

Patech易打磨修型底胶是专为各种原模表面修正轮廓尺寸、光顺度、平整度应用工艺设计的预促进、气干性的聚酯胶衣，呈灰色。

特征：
  采用喷射涂敷,操作简单

 固化彻底、易打磨
  低孔隙率、工艺性好   

  高的热变形温度
应用：

适用于各种原模表面，尤其适用于游艇、汽车件、洁具的表面要求高的制品原型。
产品属性：

	粘度（25℃，NDJ-1型粘度仪测试，
	200CP

	凝胶时间（25℃，2%过氧化甲乙酮）
	21分钟

	放热温度 ℃
	136

	放热时间（分钟）
	24

	巴氏硬度
	40

	重量/加仑
	

	热变形温度
	98℃

	覆盖面积/加仑（厚度为0.25毫米）
	10平米


应用指南：

1． 在喷涂之前，要求原模表面干燥、清洁，无油污。
2． 尽可能确保有干燥、压力稳定的气源。
3． 胶衣在使用前都应先混合均匀。
4． 过氧化乙酮含量应高于1.0%；建仪使用量2.0﹪。
5． 环境温度不应低于15℃。

操作程序：
注：采用油漆喷壶喷涂，气源压力保持在20psi、每分钟空气流量不低于0.6立方。
按照应用指南的要求做好喷涂前的准备工作
采用薄层多遍的方法，在原模表面薄涂一层易打磨修型底胶（厚度不超过0.2㎜）,待其溶剂挥发2分钟后,再喷下一层至所需要的厚度。底胶将在1小时内干燥并可开始打磨。

用220-320目的砂纸干磨表面，静置八小时，如果把易打磨修型底胶直接做为原模表面，则用600-1200目水砂纸打磨，然后抛光其表面。
如果需要更高的表面光洁度，可以在其基础上喷涂光亮胶衣，用600-1200目水砂纸打磨抛光即可。

