PMI MF （民用系列）技术数据
PMI常规产品规格

	密度
	尺寸大小（最大尺寸）
	板的厚度范围
	厚度误差

	(Kg/m3)
	(mm)
	(mm)
	(mm)

	30
	2000×800
	5 to 40
	﹢/﹣0.5

	60
	2000×800
	5 to 40
	﹢/﹣0.5

	80
	2000×800
	5 to 40
	﹢/﹣0.5


PMI MF  产品性能指标(最小值)
	密度
	压缩强度
	压缩模量
	拉伸强度
	拉伸模量
	剪切强度
	剪切模量

	30
	0.3
	11.0
	0.8
	30.0
	0.35
	5.0

	60
	1.0
	40.0
	1.6
	55.0
	0.8
	22.0

	80
	1.5
	55.0
	2.3
	85.0
	1.4
	36.0


实测性能对比

	对比厂家
	密度
	压缩强度
	拉伸强度
	剪切强度
	弹性模量
	剪切模量
	断裂延伸率

	
	Kg/m3
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa
	%

	PMI MF

（本公司）
	32
	0.41
	1.28
	0.37
	46.65
	12.95
	4.74

	国外  PMI
	32
	0.4
	1.0
	0.4
	36.0
	13.0
	3.5

	PMI MF

（本公司）
	52
	1.03
	2.1
	0.91
	73.0
	30.49
	7.66

	国外  PMI
	52
	0.9
	1.9
	0.8
	70.0
	19.0
	4.0

	PMI MF

（本公司）
	75
	1.56
	2.8
	1.34
	95.0
	34.0
	12.22

	国外  PMI
	75
	1.5
	2.8
	1.3
	92.0
	29.0
	4.5


	类型
	密度 Kg/m3
	压缩蠕变 %

	PMI（MF）
	60
	1.8

	PMI（MF）
	80
	0.5

	PVC
	60
	27.24


耐蠕变压缩性能
2.7高温下的材料性能
	
	烘烤时间Baking time
6 hours
	D60


	
	放置温度Placing temperature
	℃
	100
	120
	140
	160

	PMI  MF

（本公司）
	重量变化Weight change
	%
	-0.47
	-0.47
	-0.81
	-0.92

	国外PVC
	重量变化Weight change
	%
	-1.59
	-2.21
	-4.09
	-7.08

	PMI  MF

（本公司）
	长度变化Length change
	%
	-0.16
	-0.46
	-1.74
	-4.12

	国外PVC
	长度变化Length change
	%
	-1.6
	-0.99
	2.6
	6.94

	PMI  MF

（本公司）
	体积变化Volume change
	%
	-0.57
	-1.46
	-5.08
	-11.71

	国外PVC
	体积变化Volume change
	%
	-3.51
	-2.94
	4.18
	18.01


PAGE  
2

