PMI热性能参数
	性能
	31Kg/m3
	51 Kg/m3
	70 Kg/m3
	110 Kg/m3
	测试方法

	CTE, linear -100℃
线膨胀系数/µm/m-℃
	25
	24
	30
	-
	ASTM D 696-70

	CTE, linear 20℃
线膨胀系数/µm/m-℃
	37
	33
	35
	-
	ASTM D 696-70

	Thermal Conductivity
导热系数/W/m-K
	0.031
	0.029
	0.03
	-
	ASTM C 177-63

	Maximum Service Temperature, Air
空气中最高使用温度/℃
	180
	180
	180
	180
	DIN 53424

	Oxygen Index
氧指数/%
	19-20
	19-20
	19-20
	-
	


