三洲TM 聚乙烯微粉
公司简介

十堰三洲科技有限公司是一家专业生产热塑性聚合物微粉和增强塑料（玻璃钢）热固化内脱模剂的高科技公司。公司位于湖北省十堰市六里坪镇，占地面积近1万平方米。公司具有高素质的科技人才和很强的创新开发能力，可以根据客户的不同应用要求开发出适合的产品。目前公司主要产品有玻璃钢模压与拉挤内脱模剂和低密度聚乙烯微粉。

三洲TM 聚乙烯微粉的特性

· 是一种微细的白色粉末，平均粒径为20~30微米；

· 系由精选的纯商用低密度聚乙烯经一系列化学和物理过程精制而成。在制造过程中未添加任何其它化学添加剂，未进行其它化学或物理改性，很好地保留了原料聚乙烯的优良性能；

· 三洲TM 聚乙烯微粉具有多孔结构，其高的比表面积使其能作为众多物质的载体，从而使这些物质在基体中得到很好的分散，且在某些情况下能起到缓释的作用；

· 它能很方便地制备出在水和有机溶剂中的分散体；

· 它具有良好的粘结性能，特别适合于用作热熔胶，用于纸张和纤维及其它材料的热熔粘结；
· 它作为一种树脂的改性剂，可以对众多树脂的物理性能进行改性。

三洲TM 聚乙烯微粉的物理性能

	牌号
	粒径分布
	熔融指数
	熔点（℃）
	密度
	拉伸强度（MPa）
	断裂伸长率（%）
	维卡软化点（℃）

	SC-700
	95%＜75微米
	70
	101
	0.918
	
	
	78

	SC-500
	95%＜75微米
	50
	
	0.916
	7.5
	370
	73

	SC-260
	95%＜75微米
	26
	
	0.923
	9.8
	
	


三洲TM 聚乙烯微粉在增强塑料（玻璃钢）中的应用

三洲TM 聚乙烯微粉在SMC、BMC和拉挤工艺中是一种特别有效的基本添加剂。使用它具有以下优点：

· 控制收缩。比传统的低收缩剂添加量少，控制收缩能力更高；

· 能提高制品的尺寸稳定性；

· 能改善制品的外观，显著增加制品的光亮度；

· 能改善制品的机械性能。当使用传统低收缩剂不能满足制品的性能要求时，三洲TM 聚乙烯微粉成为首选；

· 能改进制品的耐低温性能；
· 能增加制品的韧性；

· 能显著降低制品的吸水率；

· 能大大改善颜料及填料的分散性，使制品颜色均匀，表面细腻。这是它与传统低收缩剂相比的一大优势；
· 能减少微裂纹的形成；

· 能减少应力开裂；

· 能大大减少生产过程中的废品损失；

· 在拉挤工艺中，能大大减少乃至消除生产过程中的结疤、掉渣、剥皮等现象。在玻纤含量低于50%时，仍能进行顺利的拉挤操作。对于大型或复杂型材拉挤中常出现的沟痕问题也能有很大的改善；

· 三洲TM 聚乙烯微粉与所有类型的SMC、BMC及拉挤原料相容。

三洲TM 聚乙烯微粉作为玻璃钢添加剂的用量

· 在SMC和BMC中，基于所生产的产品形状和颜料与填料类型，其添加量占配方成份的比例为1~8%；

· 在拉挤工艺中其添加量范围为树脂量的1~5%。对于薄壁制品，推荐典型的加入量为2~3%；对厚壁制品，推荐的加入量为3~5%；对于某些要求很光滑细腻表面的产品如窗框、工具手柄等，或者大型的及复杂型材，推荐的添加量为5~10%；

· 在使用三洲TM 聚乙烯微粉时请尽量不要使用其它类型的低收缩剂，以免影响制品的颜色均匀性。
· 合理的用量应由用户根据自身产品的特点，由试验确定。

三洲TM 聚乙烯微粉作为其它塑料改性剂的应用

三洲TM 聚乙烯微粉用于浇铸级环氧树脂、聚苯乙烯、ABS、酚醛树脂及PVC树脂中可改善其性能。当用于浇铸级环氧树脂时，使其柔性得到改善；添加到聚苯乙烯中可改善其流动性；加入到ABS中可改善其加工性能；在刚性PVC中添加它可改善其流动性及抗冲击性。它也可用于复合塑料中作改进混合性能的助剂。

三洲TM 聚乙烯微粉作为热熔粘结剂的应用

· 三洲TM 聚乙烯微粉可作为碱性电池正极环的热熔粘结剂。它对电化学系统无干扰。用法是在温合工艺步骤的刚开始时将粘结剂加到配方中。加入的重量比为0.5~2%。无需修改二氧化锰/石墨的比例。KOH相对于石墨和二氧化锰的量也无需改变。

· 三洲TM 聚乙烯微粉可用于纸张和纺织纤维的涂覆与粘结工艺。三洲TM 聚乙烯微粉分散浆料在纸张或纤维上的涂层是一层无针眼的精细薄膜。经涂覆的工艺纸、无木质纸及玻璃纸具有优良的防水性、耐化学性及热封能力。将三洲TM 聚乙烯微粉的粉末施加到纤维和毡材上，可对这些材料进行粘接和加工而不降低其品质。
· 三洲TM 聚乙烯微粉用作金属涂层。三洲TM 聚乙烯微粉的粉末或其分散浆料可以籍由静电涂覆、喷涂及其它方法覆于金属表面。

三洲TM 聚乙烯微粉在油漆、颜料和油墨中的应用
三洲TM 聚乙烯微粉可以对油漆、颜料和油墨的物理性能进行改性。在油漆中加入少量的三洲TM 聚乙烯微粉，可以减少油漆的滑爽和光泽性，起到消光剂的作用；加到油墨中会改善抗磨擦性能；它也用作颜料分散剂。

三洲TM 聚乙烯微粉的其它应用

除了上面提到的这些应用外，三洲TM 聚乙烯微粉还有更广泛的应用。包括化妆品（磨擦剂）、橡胶（防堵塞剂、加工助剂）、润滑油（改进滑移性能），以及许多其它领域。

注意事项
本品易燃，运输贮存时应远离各种火源。

使用过程中，勿让本品的粉尘在空气中积聚过多。

十堰三洲科技有限公司

地    址：湖北省十堰市六里坪镇

电    话：0719-5716269

传    真：0719-5716329

邮    编：442716

广东公司：广东省中山市火炬开发区义学管理区

电    话：0760-5317786

传    真：0760-8284130

邮    编：528437

联 系 人：周承新

手    机：13928160655
